## Slide 1
Stationary State in 1Dimension Periodic Potential
一維固態物理初步

## Slide 2
固體是原子組成的晶格 Lattice

## Slide 3
Copper fcc
Silicon and Carbon
三維的晶體比較複雜，因此先從一維出發！

## Slide 4
在原子中，電子被束縛在原子核旁邊。能量呈現能階的形式。
要讓原來處於基態的電子離開原子核，至少需要13伏特的電壓。
但在固態導體中，顯然很小的電壓就能產生電流。歐姆定律。
導體內為何有機動的mobile電荷可以自由流動？
絕緣體內為何又沒有電荷可以流動呢？
這對氣態的原子的確是對的！稱為氣體放電。

## Slide 5
能量比較高的能態，就可能跨越原子間的位能。
原子間的庫倫電位能疊加後會下降，
在獨立的原子中，位能為庫倫位能，電子處於分離的能態。
當原子彼此靠近時，鄰近原子核的庫倫位能也必須考慮，
也就是，電子會同時感覺多個原子核的電力。

## Slide 6
這些原來屬於私人的電子現在是公共財產！其餘電子還是束縛在單一原子內。
Globalized的電子會受到所有原子影響！波函數會分布於所有原子間整個固體內。
週期性晶格位能是電子機動性的關鍵原因。
感受到的位能應該會是如晶格般、週期性的。這件事竟完全改變了電子的樣貌！
電子多多少少分成 Localized與Globalized兩種！

## Slide 7
若是完美的晶格，這樣的電子不會被反彈，而且自由自在。
這樣的全球化電子的容許能量落在一道道連續的能帶 band。
晶格些許的不完美，可以視為雜質。

## Slide 8
真實可解的Dirac梳週期性位能

## Slide 9
Dirac Comb
這個模型可解的關鍵：在delta函數間，位能為零，其解就是自由電子平面波。
只要仔細納入連續條件即可。
請注意這些定態解除了在Delta函數的位置之外，都是自由電子平面波。
換言之，都是Globalized的電子，波函數會分布於所有原子間整個固體內。

## Slide 10
週期位能：
將代入函數的，等於把函數圖形向左移，這稱為平移。
看移動後的原點，函數值來自之前的。
週期位能平移前與平移後完全沒有差別：
補充教材

## Slide 11
在週期位能下，我們也期待它的定態滿足各處絕對值平移不變：
週期位能：
補充教材

## Slide 12
在週期位能下，我們也期待它的定態滿足各處絕對值平移不變：
如此與只能相差一個相角：
波函數本身與不定要一樣，
但是能量本徵態，平移後物理測量不變，
平移後波函數應該也是同樣本徵值的能量本徵態。
如果能量本徵態沒有簡併，一個本徵值只有一個本徵態。
補充教材

## Slide 13
在週期位能下，我們也期待它的定態滿足各處絕對值平移不變：
如此與絕對值在各處相等，那就只能相差一個相角：
補充教材

## Slide 14
如此：我們可以引進一個函數：
則在平移下是不變的，或稱空間的週期函數：
因此定態波函數一定可以寫成一個虛數指數函數乘一個平移不變函數！
此虛數指數函數有一角波數待解！但並不是整個波函數的角波數！
這樣的函數稱為Block Function。自然滿足：
固態物理之父Bloch
已知 與只能相差一個相角：
補充教材

## Slide 15
Dirac Comb
根據Bloch定理：
在第一區
此式，必須等於，即4C-23以代入：
4C-22式可以寫成，注意可以消掉。
比較兩式得到：
補充教材

## Slide 16
補充教材

## Slide 17
補充教材

## Slide 18
這些段落的就沒有對應的解！
在連續有定態的的段落之間，存在無解的Gap!
此式有解的才對應有定態！
只能在與之間！

## Slide 19
把有解的對應的收集起來，就得一系列有間隙Gap的能帶Band！
這是典型在週期性晶格位能下的電子能態分佈。
這樣的全球化電子的容許能量落在一道道連續的能帶 band。

## Slide 20
這與真實可解的Dirac梳週期性位能非常類似！

## Slide 22
如果電子恰好填滿一個能帶（Valence），這些能帶中的電子無處可去！
如此電子即使不再被束縛於單一原子旁，但也不是機動的。
但如果電子未填滿能帶(稱Conduction)，未滿能帶內的電子很容易改變狀態。
這些電子非常機動而自由，稱為導電電子。這樣的固體就可以導電，就是導體。
只要些許能量就能讓它激發到較高的能態。
如同單一原子內的電子，需要很大能量才能克服間隙，改變狀態。
這樣的固體無法導電，是絕緣體。
於是連續卻有間隙的能帶energy band是固體導電性的關鍵。

## Slide 23
未加電壓
加電壓
導體
絕緣體

## Slide 24
自由電子模型

## Slide 25
在未填滿的能帶內的電子能態，感覺就像原子能態中的連續能量自由態！
可以證明這些電子在固體內完全自由移動，等效於沒有原子核晶格存在一般。
就如同氣體中的分子一樣！
若是完美的晶格，這樣的電子不會被反彈，而且自由自在。

## Slide 26
這就稱為自由電子模型。
電子在導體中是如氣體分子般混亂地運動！
有時又稱為無交互作用的理想電子氣體。
但電子在自由運動間，會與破壞週期性的雜質散射，猶如右圖中撞到離子一般。
注意是週期分布的離子使電子如同自由ㄧ般，因此右圖本質上是錯的。

## Slide 28
若是加上一個電場，所有自由電子在同一方向會多一個位移！
即使沒有外加電場，導體中電子也不是靜止不動的！
但每一個電子的位移彼此無關，平均總位移為零！也就沒有電流。
電子在導體中如氣體分子般混亂地移動！
電子平均總位移不為零！也就產生電流。
我們可以估計電子平均動得多快！

## Slide 29
平均漂移速度
τ 是兩次碰撞間的平均間隔時間
電場對電子產生一加速度：
我們可用兩次碰撞間，電子的平均速度，來估計電子漂移的平均速度。
平均漂移速度與電場成正比。
這是等加速度運動，電子速度一直增加，直到與離子碰撞後大致歸零。

## Slide 30
漂移速度決定電流大小：
電流密度為單位面積的電流。
取，在此時間內通過截面的電荷：
電流密度與平均漂移速度成正比。
一定就在左圖灰色體積範圍內：

## Slide 31
歐姆定律
Georg Simon Ohm
ρ 是電阻率 Resistivity，是材料的性質
τ 與外加電場無關，可視為一個常數。
電流密度與平均漂移速度成正比。
平均漂移速度與電場成正比。

## Slide 32
因此τ可視為一個常數。
τ由極快的決定，與外加電場無關。
但電子的熱運動方向隨機，因此互相抵消。
討論導電性時，可以忽略而等價以下圖表示。

## Slide 34
傳導電子似乎就是價電子！
自由徑
原子間距

## Slide 35
Nearly free electron model and energy band

## Slide 36
這些原來屬於私人的電子現在是公共財產！
晶格上週期排列的離子，產生的週期性位能，可以以微擾項來處理。
當原子彼此靠近，某些能態將跨越原子間的位能。
因為能量超越位能，這些電子基本的本質會很像自由的粒子（未微擾）。

## Slide 37
這樣的計算方法稱為 Nearly free electron model

## Slide 39
Nearly free electron model
考慮一維空間，將自由電子視為未微擾模型，加入一週期性位能作為微擾！
例如：

## Slide 40
未微擾自由電子能量：
未微擾能量本徵態，即是動量本徵態平面波，設一維空間長度：
零階本徵值能量對作圖
波函數以角波數，即動量標定：
對應的本徵值：

## Slide 41
先計算微擾項在未微擾本徵態間的矩陣元：
積分與求和交換次序！得到虛數指數函數積分，這是一函數！
以下我們以，以簡化符號。其他可以用同樣方式直接加入。
微擾項矩陣元只有在兩邊相差才不為零！這是位能週期性的表現。
這個量會直接出現在我們計算中。
微擾的週期性位能可以作傅立葉分析，
係數也可以代表此位能。位能應該是實數，因此：

## Slide 42
計算對平面波態，能量的一階修正，代入公式：
因此似乎電子還是近似處於自由狀態！
矩陣元只有在兩邊相差才不為零！
零階加一階本徵值能量對作圖
這個結果大部分對，但不完全！
能量的一階修正為零。
“幾乎自由電子”與自由電子差距極小！

## Slide 43
自由電子的能量有一個簡併，正負平面波的能量相等：
週期性位能只會混雜相差的平面波：
此時一般微擾公式的分母為零，混雜是無限大，就不能用了。
零階本徵值能量對作圖
但這個簡併對微擾一般來說不重要，週期性位能不會混雜這兩個簡併的態。
與簡併！
與簡併！
但如果
週期性位能會混雜這兩個簡併的態，因為恰好相差。
這又是兩個簡併態會被微擾所混雜的例子！

## Slide 44
但在，，這兩個態能量相等，處於簡併。
這是在微擾後的中佔的分量，稱為混雜或混合mixing。一般不大。
週期性位能會混雜相差的兩個平面波！但兩者能量一般來說有差距，混雜很小。
矩陣元只有在兩邊相差才不為零！
只有與動量相差的定態有貢獻！
計算本徵態一階修正：代入公式，得到微擾後態對態的修正：
分母會出現零，使該混雜係數發散。

## Slide 45
能量一階修正，代入公式 ：
因此似乎電子還是處於自由狀態！
矩陣元只有在兩邊相差才不為零！
零階加一階本徵值能量對作圖
但這個結果不完全對！

## Slide 46
代入公式，得到微擾後的平面波態：
但此式在某些波數，分母會出現零，使該係數發散，例如：
兩者能量相等，這兩個態處於簡併。
這是在微擾後的中佔的分量。
有時就稱為混雜或混合：mixing。一般不大。
週期性位能會混雜相差的平面波！
矩陣元只有在兩邊相差才不為零！
只有與動量相差的定態有貢獻！
計算一階本徵態修正時有問題：

## Slide 47
回到簡併微擾

## Slide 48
Band Edge
只有兩個簡併態，還沒有算，已經從經驗可以猜到答案了！
微擾會消除簡併！在Band Edge上的簡併態，微擾後會分裂為A,B兩個能量不等的態！
而接近Band Edge的能態能量，微擾後應該也要隨著上述的分裂而跟著改變。
最自然的：Band Edge內能量曲線，會下彎至Band Edge上的A點。
，由Band Edge上較大本徵值B點出發，能量曲線彎回到拋物線。
因此能量在Band Edge處因微擾出現不連續的間隙Energy Gap。
零階加一階本徵值能量對作圖
與簡併！

## Slide 49
考慮組成二維簡併空間，
設微擾計算的零階項可以寫成：
位能矩陣元只有兩邊狀態動量相差 時才不為零！
這又是已經解過：的本徵態問題。
Band Edge上的嚴格計算：
零階項滿足微擾項的本徵向量方程式：
設

## Slide 50
或者
本徵值與本徵態如預期有兩組。
在Band Edge處因微擾出現不連續的間隙Energy Gap .
Bnad Edge上兩能量相等的簡併態，會因微擾分裂為兩個能量不等的定態！
在空間稱為Band Edge。

## Slide 51
這兩個能量不等的態，是原本兩個簡併態與，相加與相減形成的疊加態！
電子的機率密度分別集中與遠離，離子附近位能較低的區域，造成能量差異。

## Slide 52
若是考慮所有，每一個會對應一個Band Edge在 。
每一個Band Edge，都會出現大小為的間隙Gap。。
兩者的正好相差，週期性位能會混雜的！
與簡併！
此處稱為Band Edge，會發生簡併微擾，產生間隙Gap，大小為。

## Slide 53
這與真實可解的Dirac梳週期性位能非常類似！

## Slide 54
如果不標出，縱軸的能量有定態的區域就形成有間隙的能帶。

## Slide 55
而能態形成有間隙的連續能帶，這是最典型的能帶圖！
注意只是一個標籤，一般習慣將相差的聚在一起。
如此所有能態就會收集在 之間。
每一個，由低而高對應一系列的能態。

## Slide 57
但現在兩者能量不完全相等，分別是：
現在考慮在第一個Band Edge附近的平面波態：。
但若很小，的貢獻也構成微擾的一部分。
位能矩陣元會混雜動量相差 的兩個狀態！
就應該把兩個態的混合也考慮進去。
兩個態零階能量，即的能量，能量差是的一次項，歸到微擾一次展開。
所以嚴格說，這不是簡併微擾。
於是這兩個態的零階能量就相等，因此簡併！
能量差是能量本徵值的一部分，不是混雜，因此會出現在矩陣的對角元素！
詳細計算能帶的形狀！
補充教材

## Slide 58
這個矩陣經常出現，值得以簡化的代號求解：
設本徵值為，本徵態：：
考慮：
以能量較低的能態為例：
因此在band edge附近，能量是一條拋物曲線。
若：微擾可以忽略，能量維持原來形式！
此曲線會趨近band edge上已經下降的能量值。
補充教材

## Slide 59
所以固體中的電子能態(能量本徵值)，形成一個個能帶，能帶之間可能有間隙！
固態物理之父Bloch
現在要幫電子往能態裡面填。

## Slide 60
如果電子恰好填滿一個能帶（稱Valence），這些能帶中的電子無處可去！
如此電子即使不再被束縛，但完全不能自由。這樣的固體無法導電，是絕緣體。
如果電子未填滿能帶（稱Conduction） ，未滿能帶內的電子很容易改變狀態。
這些電子非常自由，可以移動。這樣的固體就可以導電，就是導體。
只要些許能量就能讓它激發到其他能態。
需要很大能量才能克服間隙，才能改變狀態。

## Slide 61
在填滿的能帶內的電子，完全無法改變狀態，
除非付出很高的能量，跳到下一能帶。
這些電子便與導電無關，稱為價電子Valance。
絕緣體便是所有能帶都被填滿的固體。

## Slide 62
在半滿的能帶中，電子便有狀態可以供它改變運動狀態。
加上電場後，可以證明所有電子的晶體動量會如圖隨時間增加：。
如此往電場反向的晶體動量會大於正向，電子密度總和是向反向運動的。
所以這樣半滿能帶中的電子，便能導電，稱傳導電子，此能帶就稱傳導能帶。

## Slide 68
在Band Edge附近的簡併計算