## Slide 1
半導體 Semiconductor

## Slide 2
固體是原子組成的晶格 Lattice

## Slide 3
週期性晶格位能中電子的能帶 Energy Band

## Slide 4
如果電子恰好填滿一個能帶（稱Valence），這些能帶中的電子無處可去！
這樣的固體無法導電，是絕緣體。
如果電子未填滿能帶（稱Conduction） ，未滿能帶內的電子很容易改變狀態。
這些電子非常自由，這樣的固體就可以導電，就是導體。
只要些許能量就能讓它激發到其他能態。
需要很大能量才能克服間隙，改變狀態。
電子會一個一個填入能帶中的狀態，不能有兩個電子佔據同一狀態。

## Slide 5
若全滿的Valence能帶與全空的Conduction能帶間隙很小時，情況與絕緣體很不一樣！
碳

## Slide 6
半導體 Semiconductor
半導體的能帶間隙小，在室溫時即可以有電子由Valence跳上Conduction。
Conduction帶內的電子及Valence帶內的電洞形成導電的載體carrier。

## Slide 7
砷化鎵
Gallium arsenide
以下是一個典型半導體的能帶圖：
橫軸是能態波函數的晶體動量。
全滿的價帶
全空的導帶

## Slide 8
砷化鎵
Gallium arsenide
Direct Gap 發光
Indirect Gap

## Slide 11
稱為電子有效質量。就是若將代入動能公式就得到電子在導帶的能量。
能量最低點附近，傳導電子完全像質量為、動量的自由電子！
電子組成的波包，群速度為動量為的電子波包的群速度：
由全滿價能帶跳上全空導帶的傳導電子，數量不足以到達導帶的高能階，
在能量最低點（設為零）附近，能量是一個二次曲線，可寫成：
以價帶的頂點能量為零。

## Slide 12
而傳導電子的性質就如帶負電，質量為電子有效質量的自由粒子！
在外加均勻電場下，所有電子態的會以均勻變化率變化：

## Slide 13
電洞也能導電！

## Slide 14
稱為電洞的有效質量
價能帶的能量：設
右圖狀態的能量即為：如右圖：
電洞的行為完全像質量為、動量為的自由粒子！
如右圖，此狀態等同左圖將態電子移入頂點電洞。
而此實體移動的電子，能量增加(兩狀態能差)。
右圖相對於左圖，動量為實體移動的電子原來的動量的負號：
因此即為右圖此電洞的動量！
當價帶頂點電子躍上導帶，
價帶頂點有一靜止電洞。
左圖狀態動量、能量為零。

## Slide 15
可見電洞的性質如帶正電，向方向加速！
在外加沿均勻電場下，電子態的會向以均勻變化率變化：
上圖原來在原點的電洞位置，也跟著其他電子如一條chain向左移動至，
若以表示，此狀態的動量為方向：

## Slide 16
半導體 Semiconductor
Conduction帶內的電子及Valence帶內的電洞形成導電的載體carrier。
從這個事實的基礎就能建立整個半導體理論，幾乎無需再回到能帶等等概念！
而且兩者都是自由自在、如同沒有交互作用，而且機動。

## Slide 20
由價帶跳上導帶的電子密度，就是價帶的電洞密度，決定了導電性：
溫度為時，電子密度可以以狀態機率Fermi-Dirac Factor決定：
是化學能，由導電電子總數決定。

## Slide 21
嚴格來說，電子密度等於狀態發生機率，乘狀態數密度計算：

## Slide 22
導電電子密度由能隙決定！
導電電子密度大約可以以波茲曼factor估計：

## Slide 23
半導體的電阻率隨溫度增加快速降低。
相對的、導體的電阻率隨溫度增加而增加。

## Slide 25
但能跳上導帶的電子數量還是遠少於導體，
電阻率比起導體還是來得大！

## Slide 34
但我們可以用雜質Doping來增加半導體的導電性：
能跳上Conduction的電子數量還是少於導體，
電阻率比起導體還是來得大！
加入五個價電子的磷！
野生的半導體幾乎毫無用處！

## Slide 35
價能帶已填滿，多出來的電子，就會進入全空的傳導帶。
但不完全……
如此晶體結構幾乎不變，但電子會多出一個。

## Slide 36
多出來的電子，與多出來的磷原子核正電荷，會如氫原子，形成束縛態。
但因此電子的有效質量一般小於電子質量，
而且必須考慮半導體內的介電性，一般極大。
因此束縛能遠小於氫原子束縛能，以及能隙，而半徑遠大。
這些束縛態的能量略低於傳導帶下端，與導帶的間隙就是束縛能。

## Slide 38
加入五價雜質提供鍵結以外多一顆電子。
此電子的能態，在傳導帶之下，且間隙極小，稱為Doner態。
作為載體的電子帶負電，此類固體稱為n type半導體。
因此室溫時即可以有大量電子跳上Conduction帶，可以導電。
鍺 Ge
砷 As Arsenic

## Slide 39
反之，加入三價雜質使鍵結內少一顆電子，等於價帶出現一個電洞。
此電洞與帶負電原子核的束縛態，稱Acceptor態，在價帶上方，間隙也極小，
作為載體的電洞帶正電，此類固體稱為p type半導體。
因此室溫時即可以有電子由價帶跳上空的Acceptor態。
價帶出現電洞，電洞可以移動，就可以導電。
Ga Gallium 鎵
以帶正電的粒子來導電的固態導體，在自然界是不存在的，
因此這是一種人類利用半導體所發明的新材料

## Slide 40
n type半導體，
因能量間隙很小，可以設計使室溫下，幾乎所有Doner Level電子都上到傳導帶，
在導帶上電子的能量分佈是波茲曼分佈。
雜質半導體導電性好嗎？

## Slide 41
同時，還是有比較少的電子會跳上導帶，
p type半導體內，電子從價帶跳上Acceptor Level，在價帶留下大量電洞的分佈。

## Slide 42
當溫度不高時，雜質貢獻的載體密度會比溫度產生的載體密度重要！

## Slide 43
將不同型的半導體組合在一起，可以製造出各式半導體元件，來控制電路中的電流：
利用雜質滲入的技術，在一塊半導體晶體內，可以自由製成兩種類似導體的材料。
半導體元件非常不自然、完全人工，這是一個工程問題！
It is all about control. 控制！
control freak

## Slide 44
把元件與彼此的連接製作於一塊半導體板內，就稱Integrated Circuit IC 積體電路
這是一個建築問題！元件就如微觀世界的歌德教堂！

## Slide 45
p-n Junction, Diode二極體：將一塊完整半導體兩邊製成p型及n型半導體。
電流只能朝單一方向pn流動！整流器

## Slide 46
在Forward Bias正向電壓下，電子流入n，可以推動導帶中電子向p流動。
同時，電子從p流走，等於加入電洞，電洞在p中可以流動到介面，與電子抵消。

## Slide 47
在Reverse Bias反向電壓下，電子從左流入p，
而p中導帶的電子，數量稀少。因此電子幾乎無法流過p ，到達介面。
因此反向電壓時電流無法流動。

## Slide 48
反向電壓時，二極體是一個絕緣體！
正向電壓時，二極體是一個導體。

## Slide 50
重點是兩種雜質半導體導帶之間沒有障礙，因此載體可以自由移動。
因此電子會淨向左流。
左端p，導帶上有少量因熱擾動跳上 的電子，，可以向右流。
右端n，因間隙較小，則有大量自Doner因熱跳上 導帶，可以向左流。
二極體的關鍵在p-n介面Junction！

## Slide 51
從右邊淨向左流的電子，因缺少載體，不會走遠，會填入價帶的電洞。
在介面附近形成一個帶電、薄層、但無載體區域，稱空乏層Depletion Zone。
Zone右側電子離開後留下正電離子，而左側則帶負電，薄層中會有一向左電場。
因此n會比p電位高！對電子則是左邊p電位能高。

## Slide 52
電位能差會將p中的能帶連同化學能一起提高，p的導帶會高於n的導帶。
現在右端n的導帶電子，必須有足夠能量克服 ，才能往左流。向左電流變小，
會一直增加，兩邊化學能也漸漸接近，直到向右與向左的電流彼此抵消，
但向右電流並不被影響。
這就達到穩定。因為導帶電子可自由流動，熱力學平衡條件就是化學能相等。

## Slide 53
現在p-n間加上一順向、正電位差(對電子是負的），左右能量差又縮小：
左端p的價帶上能向右流的電子，依舊不受所加電壓影響。
右端n的導帶下方，電子要跨越的門檻能差因加電壓變小，跨越電子增加！
因此電子會淨流向左，電流向右。
在導帶上電子的能量分佈是波茲曼分佈。
門檻降低，跨越門檻的電子數就增加！

## Slide 54
電流會隨電壓依指數增加！
以順向電壓為正，順向向右電流為正，

## Slide 55
若p-n間加上一負的反向電位差，左右能量差加大，
左端p的導帶上方電子，依舊不受所加電壓影響。但電子數量很小 。
右端n的導帶上方，能有足夠能量向左流的電子，因門檻增加而劇烈減少！
因此電子會淨流向右，電流向左，但只剩下無雜質半導體本來就有很小的導電度。

## Slide 56
電流只能朝單一方向流動！ p-n介面提供了一個整流器。
若p-n間加上一負的反向電位差，電流為負。
但因載體稀少，導電性差，電流很小，且很快飽和。

## Slide 57
介面上左邊n的電子會滲透進入右邊p，填入電洞之中，
因此介面處會形成一層無載體區域，
左邊電子離開後留下正電離子，右邊電子進入帶負電，薄層中會有一向右電場。
因此n與p之間出現電位差！阻止擴散繼續進行，達成平衡。
比較精細的推導顯示：二極體的關鍵在p-n介面！

## Slide 58
Depletion Zone產生n-p間一正的電位差，電子位能差異，應該加在兩端n與p的能帶圖上：

## Slide 59
讓我們專注於電子可能的流動：
它可以由右端的價帶，因熱擾動跳上傳導帶，然後由高而低往左流
也可以由左端的導帶下方，因熱到達右邊傳導帶的能高，然後往右流
兩個可能性能量差是一樣的，激發電子數量相同，因此電流會抵消。

## Slide 60
現在n-p間加上一負的電位差，左右能量差縮小，如下圖，
它可以由右端的價帶，因熱擾動跳上傳導帶，然後由高而低往左流
由左端的導帶下方，因熱到達右邊傳導帶的能高，然後往右流
這不是所加電壓影響。
如圖示，這過程能差因加電壓變小，波茲曼factor指數加大，電流增加。
因此電子會淨流向右，電流向左流。

## Slide 61
若n-p間加上一正的電位差，左右能量差加大，如下圖，
它可以由右端的價帶，因熱擾動跳上傳導帶，然後由高而低往左流
由左端的導帶下方，因熱到達右邊傳導帶的能高，然後往右流
這不是所加電壓影響。
如圖示，這過程能差因加電壓變小，波茲曼factor指數加大，電流增加。
因此電子會淨流向右，電流向左流。

## Slide 62
順向 Forward Bias
逆向 Reverse Bias
電子越過n，傳到介面，正好從右邊填補了離開的電子，電子可繼續向左滲透。
因此電子繼續流入p。電流可以流動。
如此則通電時，方向不同，
結果完全不同！
電子越過p，傳到介面，現在卻與從右邊滲透過來的電子擠在一起，搶奪電洞。
介面上的電洞數量有限，電子無法繼續向右傳導。

## Slide 63
加上順向電壓 Forward Bias，
若加上逆向電壓 Reverse Bias
n內電子能量增加，
有越多熱激發電子，具有足夠能量流入p。
n內可以越過的電子大量減少。
因此淨電流向右，且是指數遞增。
無電壓時，熱激發的電子可以傳播：
但往右與往左的電子大致抵消。

## Slide 64
在p的左邊再放一個n，並施以可變的順向電壓，
傳導電子就可以由左邊的n被推動流入很薄一層p，順勢再流入右邊n。
p-n介面中，p與n間有電位差，如有電子載體，電子可大量向右移動！
三極體
這正是n-p二極體整流器可以做的事！
電子

## Slide 65
左邊的二極體的順向電壓控制流到p的電子，也就控制了流到右邊n的電流大小。
Bipolar Transistor 雙極性電晶體
如果電壓很小而且有訊號，電壓很大，所產生的大就會攜帶訊號。
這就是訊號放大器！
Bardeen, Shockley and Brattain at Bell Labs in 1948

## Slide 66
電晶體 transistor
右邊是一個Reverse Bias的電壓，電子進到Collector的p，在介面遇左方來的電子。
但如果左方加一個電壓，電子會由Base的n被抽走進入Emitter，
電子無法繼續往左由流入n，因此很小。
如此Collector來的，到介面上電子被電壓推動，就能由繼續流入Base，產生。
如此以電壓做為條件，來控制電壓是否能產生。
如果電壓很小而且有訊號，電壓很大，所產生的大就會攜帶訊號。
這就是訊號放大器！

## Slide 67
金屬氧化物半導體、場效型電晶體 MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

## Slide 68
Gate未加電場
Gate加電場，電洞離開。
少量電子進入，產生空乏層。
導帶在介面處能量降低以致逼近於化學能。
在空乏層與氧化物層間形成半導體薄層。

## Slide 69
如此以閘電壓做為條件，來控制電壓是否能產生，等同可以連續控制電阻。
如果電壓很小而且有訊號，電壓很大，所產生的大就會攜帶訊號。
有gate閘電壓，半導體薄層才能形成，連接兩個半導體電極。

## Slide 70
audio amplifier 音響放大器

## Slide 72
MOSFET 非常適合一層一層、積體電路的處理方式。
光罩
微影
半導體製造是印刷業

## Slide 73
Logical Gates
甚至可以設計出邏輯閘門！
將不同型的半導體組合在一起，可以製造出各式半導體元件，來控制電路中的電流：

## Slide 74
Half adder logic circuits
邏輯閘門可以組成演算電路！

## Slide 76
Integrated Circuit 積體電路